CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS DA PLATAFORMA CONTINETAL DA BACIA DO PARNAÍBA

Edilainea Alves Oliveira Melo

José Edvar Aguiar

Ellen Cristine Lopes da Silva

Francisco José de Paula Filho

A crescente incorporação de contaminantes químicos por ecossistemas aquáticos vêm crescendo em virtude da ação antrópica no meio ambiente. A magnitude destas ações pode colocar em risco a plataforma continental da bacia do Parnaíba, a qual representa uma importante área de deposição de materiais de origem continental. Diante do exposto, o presente trabalho avalia a composição e qualidade dos sedimentos marinhos, analisando a concentração de metais em sedimentos depositados em sete pontos de amostragem distribuídos ao longo da plataforma adjacente ao delta do rio Parnaíba. Sedimentos marinhos foram avaliados por Fluorescência de Raios X (FRX), Espectrofotometria de Absorção Atômica por Chamae por Microscopia Eletrônica de Varredura associada com Espectrometria de Energia Dispersiva (SEM/EDS) e Termogravimetria. A SEM/EDS permitiu identificar a morfometria e composição química dos minerais siliciclásticos quartzo, zirconita e cianita. Diferentes fases de minerais carbonáticos também foram identificadas: calcitas, calcitas magnesianas e aragonitas. Os resultados de fluorescência de raios X obtidos para as amostras apresentaram valores significativos de Si (5,5-15%;= 10,5%) e Ca (0,77-25,5%; = 11%) indicativo de predominância de óxido de silício e carbonato de cálcio, sendo o último o precipitado bioquímico mais abundante formado nos oceanos. Os dados da decomposição térmica foram inconclusivos, o que infere baixa quantidade de matéria orgânica nas amostras. Os sedimentos apresentaram concentrações médias de metais iguais a 6,8 ± 3,3 mg Cu.kg-1, 8,1 ± 3,4 mg Ni.kg-1, 19,2 ± 2,3 mg Zn.kg-1, 14,9 ± 1,4 mg Cr.kg-1, 3,4 ± 1,3 mg Cd.kg-1, 22,5 ± 2,4 mg Mn.kg-1, 4,1 ± 2,1 % Fe, 4,3 ± 3,1 % Al, em níveis naturais para a costa brasileira, com exceção do chumbo 108,9 ± 22 mg Pb.kg-1, indicando potencial risco ambiental, o que pode afetar a qualidade dos sedimentos marinhos e oferecer risco à vida aquática, devido a bioacumulação de elementos químicos tóxicos.

Palavras-chave: Sedimentos marinhos. Delta do Parnaíba. Plataforma Continental. Mineralogia. Metais pesados.

Agradecimento à Fundação Cearense de Amparo à pesquisa (FUNCAP) pela concessão de bolsa de estudo como apoio financeiro ao desenvolvimento cientifico, através do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI, (Processo nºBP2-0107-00009.01.00/15), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico através do projeto INCT-TMCOcean, (Nº 573.601/2008-9/CNPq) pelo financiamento do cruzeiro oceanográfico e as Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal do Cariri (UFCA) pela infraestrutura analítica disponibilizada.